СНиП 3.04.01-87 Таблица 9

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Оштукатуренные поверхности |  | Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий-не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент), журнал работ |
| отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм: |  |
| при простой штукатурке-3 | Не более 15 мм на высоту помещения |
| то же, улучшенной-2 | То же, не более 10 мм |
| то же, высококачественной-1 | То же, не более 5 мм |
| неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2): |  |
| при простой штукатурке-не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм | - |
| то же, улучшенной-не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм | - |
| то же, высококачественной-не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм | - |
| отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: | - |
| при простой штукатурке-3 |  |
| то же, улучшенной-2 |  |
| то же, высококачественной-1 |  |
| Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали (мм на 1 м) не должны превышать, мм: | - | То же, кроме измерений (3 на 1 мм) |
| при простой штукатурке-4 | До 10 мм на весь элемент |
| то же, улучшенной-2 | То же, до 5 мм |
| то же, высококачественной-1 | То же, до 3 мм |
| Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должна превышать, мм: | - | Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий-не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент) кроме измерений (3 на 1 мм), журнал работ |
| при простой штукатурке-10 |
| то же, улучшенной-7 |
| то же высококачественной-5 |
| Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать, мм: | - |
| при простой штукатурке-5 |
| то же, улучшенной-3 |
| то же, высококачественной-2 |
| Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать, мм: | - | То же |
| при простой штукатурке-6 |
| то же, улучшенной-3 |
| то же, высококачественной-2 |
| Поверхности сборных плит и панелей должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий на соответствующие изделия | - | « |
| Допускаемая влажность: |  | Измерительный, не менее 3 измерений на 10 м2 поверхности |
| кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании, бетонных, оштукатуренных или прошпаклеванных поверхностей при оклейке обоями и при окраске малярными составами, кроме цементных и известковых | Не более 8 % |
| то же, при окраске цементными и известковыми составами | До появления капельножидкой влаги на поверхности |
| деревянных поверхностей под окраску | Не более 12 % |
|  | - | - |